ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

Київ 04074, вул. Лугова, 9 С

Тел/факс (044) 507 06 80,  507 06 83

507 06 81   507 06 84

507 06 82   507 06 85

ИНФОРМАЦИЯ

АРТИКУЛ

501/079/050   501/079/851

Состав:                              100% полиэстер

Ширина:                             90 см

Количество в рулоне:       200 м

Плотность:                         32 гр/м. кв.

Исполнение:                      нетканый

Возможные цвета:            050/белый, 851/пепельный

Покрытие:                          Полиамид Ср 40

Условия применения:      Температура:  120-140 С

Давление:        200-400 гр/см.кв.

Время:             8-15 сек.

Мы рекомендуем перед началом производства

обязательно

тестировать все клеевые материалы на каждый вид

ткани, с целью

определения наиболее оптимальных параметров

дублирования.

Область применения:      нетканый

приклад для мужской и женской верхней одежды.

Ограничения: